Влияние поверхностно-активных веществ на дисперсность

и морфологию кислородсодержащих порошков на основе железа

А.С.Смирнова1, Ю.В.Конюхов1,В.В.Лёвина1, С.В.Комаров2

1Московский государственный институт стали и сплавов (технологический университет)
119049, Москва, Ленинский пр-кт, 4; тел.: (495) 237-22-26; e-mail: ykonuhov@misis.ru

2 Institute of Multidisciplinary for Advanced Materials, Tohoku University, Sendai 980-8577, Japan,

e-mail: komarov@tagen.tohoku.ac.jp

Ультрадисперсные (УД) системы являются одним из наиболее перспективных классов современных материалов. Интерес к ним обусловлен особыми физико-химическими свойствами, которые позволяют создавать на их основе материалы с качественно и количественно новыми, часто уникальными характеристиками [1, 2].

Свойства наноматериалов во многом определяются методом их получения. Одним из приемов, позволяющим реализовать контроль за размерами и формой частиц в процессе их получения, является использование поверхностно-активных веществ (ПАВ).

Целью данной работы являлось исследование влияния вида и концентрации поверхностно-активных веществ на дисперсность и форму частиц гидроксидов железа, полученных методом химического диспергирования, и исследование кинетических характеристик их металлизации.

Гидроксиды получали осаждением из раствора трехвалентного хлорида железа щелочью в присутствии ПАВ. В качестве ПАВ использовали 4%-ный раствор поливинилового спирта и растворы этилового спирта различной концентрации, а также 0,1%-ный раствор додецилсульфата натрия. Полученные осадки отмывали от анионов и сушили при комнатной температуре.

Исследования проводили с помощью методов рентгеновской дифрактометрии, электронной микроскопии, термогравиметрии, удельную поверхность определяли по низкотемпературной адсорбции азота.

По данным рентгенофазового анализа все полученные образцы представляли собой α-FeOOH.

Значения удельной поверхности гидроксидов представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Удельная поверхность (Sуд.) образцов, полученных в присутствии различных ПАВ

| № п/п | Условия получения гидроксидов | Sуд., м2/г |
| --- | --- | --- |
|  | Без ПАВ | 78 |
|  | 5 % С2Н5ОН | 84 |
|  | 25 % С2Н5ОН | 121 |
|  | 50 % С2Н5ОН | 118 |
|  | 4 % (СН2СН(ОН))n | 150 |
|  | 0,1 % С12Н25NaО4S | 182 |

Добавление всех вышеперечисленных ПАВ приводит к увеличению удельной поверхности 
α-FeOOH по сравнению с образцом, полученным без них. Максимальной величиной удельной поверхности характеризуется образец, осажденный в присутствии додецилсульфата натрия. Осаждение гидроксида железа из раствора хлорида железа, содержащего 0,1% додецилсульфата натрия, привело к увеличению удельной поверхности более чем в 2 раза по сравнению с гидроксидом железа, осажденным при обычных условиях.

Также установлено, что увеличение концентрации ПАВ (в данном случае осаждение в присутствии 25% этилового спирта) приводит к формированию частиц игольчатой формы, тогда как форма частиц, полученных при обычных условиях – сферическая (рисунок 1).

Рисунок 1 – Микрофотографии гидроксида железа: а – без ПАВ; б – 25 % С2Н5ОН

Изучение влияния добавок ПАВ на металлизацию гидроксидов железа, состоящий из процесса дегидратации и восстановления показало, что процесс протекает в четыре этапа (рисунок 2).

Рисунок 2 – Термогравиметрические кривые металлизации гидроксидов железа в токе водорода со скоростью 0,17 °С/с:

1 – удельная скорость изменения массы (Vуд.);

2 – относительное изменение массы в ходе металлизации (m/mн);

а – без ПАВ;

б – 25 % С2Н5ОН

На первом и втором этапах происходит отщепление адсорбированной влаги и разложение гетита до гематита.

Третий и четвертый этапы соответствуют восстановлению гематита до магнетита и далее до железа.

Расчеты показывают, что добавление всех поверхностно-активных веществ, за исключением 5% этилового спирта, приводит к снижению температуры начала разложения гетита, смещению максимумов удельной скорости в сторону более высоких температур примерно на 20°C, расширению температурных интервалов протекания процесса дегидратации и снижению температурного интервала восстановления магнетита до железа.

Значения энергии активации разложения гетита до гематита и восстановления магнетита до железа, рассчитанные разностно-дифференциальным методом [3], представлены в таблице 2. Показано, что с увеличением удельной поверхности образцов энергия активации уменьшается, что объясняется уменьшением среднего размера частиц и, соответственно, увеличением поверхностной энергии.

Таким образом, добавление ПАВ приводит к увеличению удельной поверхности α-FeOOH, изменению его морфологии и термо-временных значений процесса металлизации.

Таблица 2 – Значения энергии активации

|  | Без ПАВ | 5 % С2Н5ОН | 25 % С2Н5ОН | 50 % С2Н5ОН | 0,1 % С12Н25NaО4S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Еакт)1, кДж/моль | 87 | 71 | 59 | 49 | 34 |
| (Еакт)2, кДж/моль | 71 | 80 | 69 | 70 | 69 |

__________________

(Еакт)1 – соответствует реакции:

2FeOOH → Fe2O3 + H2O;

(Еакт)2 – соответствует реакции:

Fe3O4 + 4H2 → 3Fe + 4H2O.

Литература

1. Рыжонков Д.И., Лёвина В.В., Дзидзигури Э.Л. Ультрадисперсные системы: получение, свойства, применение. – М.: МИСиС, 2003. – 182 с.

2. Рыжонков Д.И., Лёвина В.В., Дзидзигури Э.Л. Ультрадисперсные системы: физические, химические и механические свойства. – М.: МИСиС, 2003. – 182 с.

3. Браун М., Долимор Д., Галвей А. Реакции твёрдых тел. – М.: Мир, 1983. – 360 с.

# Text boxes

а

б